1. **Спецификация пиломатериалов.**

Необрезная доска (дуб) свежепиленая

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Распиловочные размеры, мм** | | | **сорт** | **Цена**  **рублей** | **Параметры качества** |
| **толщина** | **ширина** | **длинна** |
| 30 | Минимальное раскрытие от 200 мм | 2500;3000;4000мм | **1**  **2**  **3** | **23 500**  **18 500**  **11 000** | **Основные положения:**  **Сорт-1** допускаются: здоровые сучки размером до 15 мм.  Не допускается: трещины, механические повреждения, изменение цвета, плесень**,** дырки от вредителей, гниль, и гнилые закупорки  Заболонь допускается с одной стороны.  **Сорт -**2 допускаются светлые здоровые сучки размером до 35 мм, черные (табачные) сучки размером до15 мм.  Не допускается: плесень, трещины, механические повреждения, закупорки, изменение цвета, дырки от вредителей, гниль.  Заболонь допускается с двух сторон.  **Сорт – 3:** допускаются светлые здоровые сучки размером до 60 мм, - черные (табачные) сучки размером до 35 мм,  Не допускается: плесень, трещины, механические повреждения, закупорки, изменение цвета, дырки от вредителей, гниль. Заболонь допускается с двух сторон. |

1. **Условия содержания доски в партии поставки.**

2.1. В сортах 1 – 3 не допускается сердцевина;

2.2. Пиленные стороны должны быть параллельными.

2.3. Толерантность по толщине: - 0; +3;

2.4. Доски должны быть очищены от опилок.

2.5. Ширина измеряется посередине доски от коры до коры.

2.6. При погрузке объем каждой пронумерованной и с меткой собственника доски указывается в спецификации.

2.7. Доски поставляются пакетами по сортности.

2.8. 50% безналичная оплата при погрузке.

2.9. Оставшиеся 50% при приемке на базе покупателя.