Требования к лесоматериалам закупаемым ООО «ЮМЕК-ЛЕС»

1. Пиловочник береза
2. Длина 4, 6 метров, отклонения от номинальной длины от +30 до +100мм
3. Диаметр от 240мм (верхний торец).
4. Козырьки у пиловочника должны отсутствовать.
5. Скос пропила не должен превышать 5% от диаметра торца.
6. Высота остатков отдельных сучьев не должна превышать 20мм.
7. Наибольший диаметр сучка и пасынка 30мм.
8. Табачные сучки не допускаются.
9. Не допускается ребристая закомелистость.
10. Не допускается двойная вершина и сердцевина.
11. Местная кривизна не допускается.
12. Стрела изгиба простой кривизны не более 1% от длины бревна, сложной 0,5%.
13. Ложное ядро не более 25% от диаметра торца.
14. Червоточина не допускается.
15. Максимальный диаметр ядровой гнили и дупла 5% от площади торца.
16. Заболонная и наружная трухлявая гниль не допускается.
17. Сердцевинные и кольцевые трещины не допускаются.
18. Трещины от усушки не долее 20мм глубиной.
19. Сухобокость и прорость не допускается.
20. Не допускаются механические повреждения, если они проникают во вписанный цилиндр.
21. Кора и древесина не должна иметь обугленности, содержать металлы, пластмассу, камни и т.п.
22. Древесина не должна быть обработана средствами химической защиты.
23. Не должно содержаться радиоактивных загрязнений.

Брёвна не соответствующие требованиям не будут приняты и оплачены.