ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование продукции** | **Оплачиваемое сечение м.м.** | **Сечение по фактическому напилу м.м.** | **Оплачиваемая длина** |
| Пиломатериал обрезной, порода (кедр, **сосна**) | **29\*100** | **32\*105** | 2,0 2,4 2,7 3,0 4,0 4,8 5,0 5,4 6,0 |
| **44\*100** | **47\*105** |
| 52\*110 | 55\*115 |  3,0 4,0 5,0 6,0 |
| 52\*165 | 55\*170 |
| Пиломатериал обрезной, порода (кедр, **сосна**) | **29\*145****(допускается ель)** | **32\*150****(допускается ель)** | 3,0 6,0 |
| 38\*145 | 41\*150 |
| **44\*145****50\*150** | **47\*150****53\*155** |
| 48\*145 63\*130 | 51\*15066\*135 |
| 22\*100 | 25\*105 |  2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 |
| 22\*145 | 25\*150 |
| Пиломатериал обрезной порода (лиственница)**По согласованию** | 32\*15025\*15050\*150 | 35\*15528\*15553\*155 |  3,0 4.0 6,0 |
| **ДОПУСК НА ТОРЦОВКУ ДОЛЖЕН СОСТАВЛЯТЬ 7-10 см** |

**Цена обговаривается в личном порядке в зависимости от сечения, поставляемого объема и качества пиломатериала.**

**Пиломатериал 3-4 сорта (сосна) оплачивается договорной цене.**

**Отбракованный пиломатериал не принимается и не оплачивается.**

**Не допускается:**

**1 . Отклонения от геометрических размеров;**

**2. Обзол;**

**3. Черные не сросшиеся, выпадающие черные сучки;**

**4. Синева;**

**5. Пихта не допускается и не оплачивается.**

**СОРТ 0-2**

**Допускаются -** сучки здоровые, светлые, тёмные, сросшиеся на пластях и кромках диаметром до 50 мм без ограничения по количеству; чёрные сучки на пласти без выхода на кромку диаметром до 8 мм в количестве2 шт в доске; неглубокие поверхностные трещины по пласти без выхода на кромки и торцы шириной до 1 мм и длиной не более30 мм; здоровая сердцевина шириной до 5 мм на всю длину доски, незначительные засмолы, карандашный обзол(зачищенный) не более 7 см, смоляные кармашки по пластям и кромкам шириной до 3 мм и длиной до 20 мм в количестве 2 шт в доске.

**СОРТ 3-4**

**Не допускаются** и укладываются в 3-4 сорт пиломатериалы имеющие: волнистый распил по пласти и кромкам; но с незначительными отклонениями от заданных размеров в плюсовом допуске не более 2 мм, тупые обзолы, но не более 1/3 толщины доски на всю длину п/м; без ограничения по количеству чёрные, диаметром более 8 мм, по пластям и кромкам, несросшиеся, частично сросшиеся, загнивающие сучки, глубокие трещины, прорость, червоточины на пластях и кромках, диаметром до 2 мм и количеством не более 2 шт. на погонный метр.

**Некондиция и брак:** Большие отклонения от заданных геометрических размеров, в т.ч. волнистый распил, сквозные трещины, острый обзол длиной более 0,5 метра, червоточины, гниль, синева не принимается и не оплачивается.
**Упаковка**: Пиломатериалы должны поставляться в пакетах, увязанные лентой. таким образом, чтобы обеспечить крановую выгрузку и выгрузку погрузчиком.

**В каждом пакете должны быть пиломатериалы одного размера (по толщине, длине, ширине).**

**Количество материала одного размера не менее трех куб. метров.**

**В машине должно быть не более трех сечений.**