Допуски №1

| Сорт | Распиловочные размеры, мм |  |  | Цена, Евро |  | Требования по Качеству |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 допуски | толщина | ширина | длина |  |  |  |
|  | 30 | 80 | 320,370,420,470 |  |  | Все стороны чистые без пороков древесины |
|  |  |  |  | За четные размеры: 29x78x…….. |  |  |
|  | - 0 / + 3 | + 3 / - 0 | - 0 / + 10 |  |  |  |
| 2 допуски | толщина | ширина | длина |  |  |  |
|  | 30 | 80 | 320,370,420,470 |  |  | Допускаются сучки здоровые до 10 мм по широкой стороне но не ближе 10 мм до краев. Белок допускается 1/3 ширины заготовки |
|  |  |  |  | За четные размеры: 29x78x…….. |  |  |
|  | - 0 / + 3 | + 3 / - 0 | - 0 / + 10 |  |  |  |
| 3 допуски | толщина | ширина | длина |  |  |  |
|  | 30 | 80 | 320,370,420,470 |  |  | Допускаются здоровые сучки до 20 мм, а также табачные до 5 мм на широкой стороне 10 мм от края, белок без ограничения внутренний и внешний на боках допускаются здоровые сучки до 8 мм |
|  |  |  |  | За четные размеры: 29x78x…….. |  |  |
|  | - 0 / + 3 | + 3 / - 0 | - 0 / + 10 |  |  |  |

Допуски №2

| Сорт | Распиловочные размеры, мм |  |  | Цена, Евро |  | Требования по Качеству |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 допуски | толщина | ширина | длина |  |  |  |
|  | 30 | 125 | 1020,1340,1520,1850,2050,2130 |  |  | Допускаются сучки живые до 10 мм, не ближе 15 мм до краев и торцов. Заболонь не допускается. |
|  |  |  |  | За четные размеры: 29x125xдлина – |  |  |
|  | - 0 / + 3 | + 3 / - 0 | - 0 / + 10 |  |  |  |
| 2 допуски | толщина | ширина | длина |  |  |  |
|  | 30 | 125 | 1020,1340,1520,1850,2050,2130 |  |  | Допускаются сучки живые до 25 мм, не ближе 15 мм до краев и торцов. Заболонь допускается ½ ширины |
|  |  |  |  | За четные размеры: 29x125xдлина – |  |  |
|  | - 0 / + 3 | + 3 / - 0 | - 0 / + 10 |  |  |  |

Допуски №3

| Сорт | Распиловочные размеры, мм |  |  | Цена, Евро |  | Требования по Качеству |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 допуски | толщина | ширина | длина |  |  |  |
|  | 30 | 150, 165 | 1020,1340,1520,1850,2050,2130 |  |  | Допускаются сучки живые до 10 мм, не ближе 15 мм до краев и торцов. Белок по одной стороне 10 мм |
|  |  |  |  | За четные размеры: 29x150xдлина – 10мм |  |  |
|  | - 0 / + 3 | + 3 / - 0 | - 0 / + 10 |  |  |  |
| 2 допуски | толщина | ширина | длина |  |  |  |
|  | 30 | 150, 165 | 1020,1340,1520,1850,2050,2130 |  |  | Допускаются живые сучки до 60 мм, не здоровые до 25 мм, выпадающие 15 мм, от краев до 15 мм, белок по одной стороне до 30 мм |
|  |  |  |  | За четные размеры: 29x150xдлина – |  |  |
|  | - 0 / + 3 | + 3 / - 0 | - 0 / + 10 |  |  |  |

Допуски №4

| Сорт | Распиловочные размеры, мм |  |  | Цена, Евро |  | Требования по Качеству |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 допуски | толщина | ширина | длина |  |  |  |
|  | 30 | 200 | 1340 |  |  | Допускается: здоровые сучки до 5шт. диаметром до 15мм., от края 25мм., белок по одной стороне до 20мм. |
|  |  |  |  | За четные размеры: 29x200xдлина – |  |  |
|  | - 0 / + 3 | + 3 / - 0 | - 0 / + 10 |  |  |  |
| 2 допуски | толщина | ширина | длина |  |  |  |
|  | 30 | 200 | 1340 |  |  | Допускается: здоровые сучки до 60мм., не здоровые до 35мм., выпадающие до 15мм., от края 25мм., заболонь без ограничения. |
|  |  |  |  | За четные размеры: 29x200xдлина – |  |  |
|  | - 0 / + 3 | + 3 / - 0 | - 0 / + 10 |  |  |  |

Допуски №5

| Сорт | Распиловочные размеры, мм |  |  | Цена, Евро |  | Требования по Качеству |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 допуски | толщина | ширина | длина |  |  |  |
|  | 30 | 200 | 2130, 2330 |  |  | Допускается: здоровые сучки 5шт. до 15мм., от краев до 25мм., белок на одной стороне до 20мм. |
|  |  |  |  | За четные размеры: 29x200xдлина – |  |  |
|  | - 0 / + 3 | + 3 / - 0 | - 0 / + 10 |  |  |  |
| 2 допуски | толщина | ширина | длина |  |  |  |
|  | 30 | 200 | 2130, 2330 |  |  | Допускается: здоровые сучки до 50мм., не здоровые до 35мм., выпадающие до 15мм.,не ближе 25мм. От краев, белок 60х20мм по одной стороне. |
|  |  |  |  | За четные размеры: 29x200xдлина – |  |  |
|  | - 0 / + 3 | + 3 / - 0 | - 0 / + 10 |  |  |  |

Допуски №6

| Сорт | Распиловочные размеры, мм |  |  | Цена, Евро |  | Требования по Качеству |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 допуски | толщина | ширина | длина |  |  |  |
|  | 30 | 230 | 2130, 2330 |  |  | Допускается: здоровые сучки 5шт. до 15мм., от краев до 25мм., белок на одной стороне до 20мм. |
|  |  |  |  | За четные размеры: 29x230xдлина – |  |  |
|  | - 0 / + 3 | + 3 / - 0 | - 0 / + 10 |  |  |  |
| 2 допуски | толщина | ширина | длина |  |  |  |
|  | 30 | 230 | 2130, 2330 |  |  | Допускается: здоровые сучки до 50мм., не здоровые до 35мм., выпадающие до 15мм.,не ближе 25мм. От краев, белок 60х20мм по одной стороне. |
|  |  |  |  | За четные размеры: 29x230xдлина – |  |  |
|  | - 0 / + 3 | + 3 / - 0 | - 0 / + 10 |  |  |  |

Допуски № 7

| Рустик + допуски | толщина | ширина | длина |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30 | 125,150,165 200,230 | 1020,1340,1520,1850,2050,2130 |  |  | Допускаются живые сучки до 60 мм, черные (не живые) 30 мм., выпадающие 15 мм., от краев 20 мм., белок 50% по ширине, Допускается прорость одна на доску не больше 100 мм. по длине от краев 20 мм., Допускаются сучки на кромках живые до 8 мм., Допускается не гнилая сердцевина. |
|  |  |  |  | За четные размеры: 29x |  |  |
|  | - 0 / + 3 | + 3 / - 0 | - 0 / + 10 |  |  |  |

Допуски № 8

| Микс сортов допуски | толщина | ширина | длина |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30 | 55 | 320,370,420,470 |  |  | Первый сорт без пороков. |
|  |  |  |  | За четные размеры: 29 |  | Второй сорт, верхняя пласть обсалютно чистая, на противоположной пласти допускаются живые сучки до 10 мм., на кромках допускаются темные сучки до 8 мм., не ближе до края 10 мм., заболонь на трех сторонах без ограничения. |
|  | - 0 / + 3 | + 3 / - 0 | - 0 / + 10 |  |  |  |