ООО «ПРОФИТ

Типология и размеры

Разрешенные виды древесины для производства шпал и носителей для железнодорожного оборудования определены в Технической спецификации снабжения, с именем Quercus Robur, Quercus Petraea и Quercus Pubescens со следующими размерами:

| Номинальный размер мм | % поставки/шт | Пильный размер (минимум) мм | %поставки |
| --- | --- | --- | --- |
| Шпалы 1800L x 220 S x 130 H | 6/21 шт | Шпалы 1870 L x 225 S x 135 h | 6/1.2 куб |
| Шпалы 2600 L x 260 S x 150 H | 20/37шт | Шпалы 2670 L x 265 S x 155 h | 20/4куб |
| Шпалы 3000 L x 260 S x 160 H | 5/8шт | Шпалы 3070 L x 265 S x 165 h | 5/1куб |
| Шпалы 3400 L x 260 S x 160 H | 5/7шт | Шпалы 3470 L x 265 S x 165 h | 5/1куб |
| Шпалы 3800 L x 260 S x 160 H | 20/25шт | Шпалы 3870 L x 265 S x 165 h | 20/4куб |
| Шпалы 4200 L x 260 S x 160 H | 20/23шт | Шпалы 4270 L x 265 S x 165 h | 20/4куб |
| Шпалы 4400 L x 260 S x 160 H | 18/20шт | Шпалы 4470 L x 265 S x 165 h | 18/3.5куб |
| Шпалы 4600 L x 260 S x 160 H | 6/6шт | Шпалы 4670 L x 265 S x 165 h | 6/1.2куб |

Разрешенные и недопустимые дефекты древесины

| Код | Описание | Допустимость |
| --- | --- | --- |
| ALBD | Гнилая заболонь(вросшая кора | НЕ ДОПУСТИМО |
| ALNC | НЕХАРАКТЕРНАЯ ЗАБОЛОНЬ | Не допускается на нижней поверхности укладки, допускается на поверхности в нечрезмерных размерах ковки (стальной обшивки), чтобы не подвергать риску механические функции шпалы |
| DALB | ДВОЙНАЯ ЗАБОЛОНЬ | НЕ ДОПУСТИМО |
| ACC | КРАСНАЯ СЕРДЦЕВИНА | НЕ ДОПУСТИМО |
| FTP | ПОПЕРЕЧНОЕ ВОЛОКОННОСТЬ ИЛИ УСЕЧЕННОЕ ВОЛОКНО | ДОПУСКАЕТСЯ, только если волоконность прямая продольная и компактная |
| FER | ПОВЕРХНОСТЬ ШПАЛЫ | Верхняя продольная сторона должна иметь ширину > 210 мм по всей длине шпалы |
| МАR | ГНИЛОЕ ДЕРЕВО | НЕ ДОПУСТИМО |
| NOD | СУЧК | Ребровой сучек: ДОПУСКАЕТСЯ при гарантированной повехности ковки в 200 мм; Прогнивший сучек: ДОПУСКАЕТСЯ только один прогнивший узел, диаметр которого не превышает 20 мм; Здоровый сучек: НЕ ДОПУСКАЕТСЯ при признаках отрыва от сердцевины |
| INC | ВКЛЮЧЕНИЕ КОРЫ | ДОПУСКАЕТСЯ в торце, если он появляется только на одной грани изделия длиной < 150 мм и шириной < 5 мм |
| CIP | ОТЛУП | ДОПУСКАЕТСЯ на одном из краев изделия с диаметром годового кольца менее 50 мм |
| TAR | ЖУКИ ИЛИ ОТВЕРСТВИЯ ОТ ЖУКОВ | НЕ ДОПУСТИМО |
| BUC | ДЫРЫ, ДУПЛА | НЕ ДОПУСТИМО |
| SPAS | ТРЕЩИНЫ В ЗОНЕ Рабочей плоскости | ДОПУСКАЕТСЯ с максимальным продольным удлинением равным 500 мм и шириной 3 мм только на здоровый материал |
| SPAT | ТРЕЩИНЫ ТОРЦЕВОЙ ЧАСТИ | ДОПУСКАЕТСЯ только в том случае, если по вертикали < 250 мм от края торца шириной < 3 мм |
| CUR | СЕРАЯ И ПУРПУРНАЯ СЕРДЦЕВИНА ПЕРЕВЕРНУТАЯ СЕРДЦЕВИНА | Серая и Пурпурная Сердцевина: НЕ ДОПУСТИМО Высокая и Перевернутая Сердцевина: ДОПУСКАЕТСЯ, только в том случае, если сторона, в которой сердцевина высока, не содержит трещин, она размещается на расстоянии от плоскости обработки > 40 мм |
| TAB | Табачный сучек | ДОПУСКАЕТСЯ на длину 100 мм и ширину 40 мм |
| PIP | ПОВЕРХНОСТЬ ЗАКЛАДКИ | Нижняя поверхность укладки должна быть острой, однако фаска 30 х 30 мм допускается на максимальную длину 500 мм, если противоположная плоскость кромки имеет острый край; |
| DIM | БОКОВАЯ ВЫСОТА | Возвышение для перекладин должно быть > 80 мм, допущенный участком max 150 мм с возвышением, равным 60 мм. |

Приемлемость продукта: следующие допуски формы на свежий продукт:

| Дефекты формы | Деревянные поперечные брусья для обустройства ж/д платформы | Древесина для мостов |
| --- | --- | --- |
| SPRING Кривизна | Допущенная простая нормальная кривизна со стрелкой f ≤ 0.5 % длины L. | Допущенная простая нормальная кривизна со стрелкой ≤ 3 мм |
| BOW Арочность | Допустима стрелка f ≤ 0.1 % длины L при условии, что территория оковки лежит в одной плоскости. | Стрелка ≤ 5 мм допускается, если область захвата является копланарной. |
| CUP Манжета, воронка | НЕ ДОПУСТИМО | НЕ ДОПУСТИМО |
| TWINS Скручивание | НЕ ДОПУСТИМО | НЕ ДОПУСТИМО |
| RECTANGULAR CROSS SECTION 90° Перпендикулярность торца | Допущенный наклон максимум 3ᵒ | Допущенный наклон максимум 3ᵒ |

| Номинальный размер мм (Оплачиваемый размер) | Цена(евро)руб по курсу | Пильный размер (минимум) мм |
| --- | --- | --- |
| Шпалы 1800L x 220 S x 130 H |  | Шпалы 1870 L x 225 S x 135 h |
| Шпалы 2600 L x 260 S x 150 H |  | Шпалы 2670 L x 265 S x 155 h |
| Шпалы 3000 L x 260 S x 160 H |  | Шпалы 3070 L x 265 S x 165 h |
| Шпалы 3400 L x 260 S x 160 H | 340€ | Шпалы 3470 L x 265 S x 165 h |
| Шпалы 3800 L x 260 S x 160 H |  | Шпалы 3870 L x 265 S x 165 h |
| Шпалы 4200 L x 260 S x 160 H | 25000руб | Шпалы 4270 L x 265 S x 165 h |
| Шпалы 4400 L x 260 S x 160 H |  | Шпалы 4470 L x 265 S x 165 h |
| Шпалы 4600 L x 260 S x 160 H |  | Шпалы 4670 L x 265 S x 165 h |