ООО «Лесозавод «Судома» на постоянной основе закупает пиломатериалы, на условиях: склад Покупателя по адресу Псковская обл. Дедовичский р-н, Промплощадка лесозавода.

**Сосновые пиломатериалы.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ОКПД  Наименование | Зачётные  размеры сечения, длина, мм  схема распила | Влажность, % | Цена,  руб./м3  без НДС | Цена,  руб./м3  вкл. **НДС** (20%) |
| 16.10.10.111 Пиломатериалы из сосны  (обрезные) | 50 х 100/125/150 х 6000  Смешанный распил | 16 % | 11 000 | **13 200** |
| естественная | 10 000 | **12 000** |
| 32 х 90/110/120 х 3000-6000  28 х 90/150 х 3000-6000  Радиальный распил | 12 % | 21 000 | **25 200** |
| естественная | 19 000 | **22 800** |

**Технические условия**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Вид распила | Порода | Толщина, мм | | Ширина, мм | | Длина, мм |
| Зачётная | Пильная | Зачётная | Пильная  минимальная |
| Обрезной пиломатериал | смешанный | Сосна | 50 | 55 | 100/125 | 107/133 | 6000 |
| радиальный | 32 | 35 | 90 | 96 | 3000-6000 |
| радиальный | 32 | 35 | 110 | 117 | 3000-6000 |
| радиальный | 32 | 35 | 120 | 130 | 3000-6000 |
| радиальный | 28 | 30 | 90 | 96 | 3000-6000 |
| радиальный | 28 | 30 | 158 | 166 | 3000-6000 |

Допуски, мм:

толщина -0/+2;

ширина -0/+2.

Припуск по длине: 5-10 см.

Требования к качеству пиломатериалов

**ДОПУСКАЮТСЯ**:

**сучки** светлые и тёмные, разветвлённые, частично сросшиеся, несросшиеся здоровые плотносидящие (сухие) **размером до 60мм;**

**смоляной кармашек;**

**трещины торцевые** (сквозные, несквозные) протяженностью **до 100мм**;

**прорость** несквозная шириной до 40мм, длиной до 170мм, не более 2 шт на доске.

**НЕ ДОПУСКАЮТСЯ:**

**Сучки** загнившие, гнилые и табачные;

**Отверстия** от выпавших сучков;

**Трещины пластевые;**

**Гниль;**

**Синева;**

**Червоточины;**

**Механические повреждения;**

**Обзол;**

**Прорость сквозная;**

**Кора.**

Пиломатериал должен быть изготовлен из свежего пиловочника

с правильной геометрией распила, прямой.

Расстояние между сучками и другими пороками на пласти допускается не менее 200мм, при этом участки древесины без пороков в сумме должны составлять не менее 70% от длины пиломатериала.

Радиальный распил-перпендикулярность пластей кольцам годичных слоёв, приближенность к радиусу на поперечном сечении. Угол к наклону годичных колец 90–60°.

Условия оплаты:

-оплата в течении 5 (пяти) банковских дней после предоставления Поставщиком счёта и накладной оформленных в соответствие с актом приёмки.

Контактное лицо: Билев Андрей Владимирович

Тел. (81136) 93-233, доб.213

+7 911 385-48-76

Благодарим Вас за внимание!

С уважением,

Калиниченко Василий Сергеевич

Генеральный директор

ООО «Лесозавод «Судома»