**[](http://www.ksil.com/)**

**Пиломатериалы хвойных пород. Технические требования. (ГОСТ 8486-86).**

Обрезная доска естественной влажности из лиственницы.

- 30х125х6000 мм.

- 40х125х6000 мм.

- 43х115х6000 мм.

- 50х125х6000 мм.

-50х150х6000 мм.

Оплата по пильному размеру.

Не допускается:

- Гниль.

- Выпадающие сучки на поверхности доски.

- Волна в меньшую сторону пильного размера.

- Механические дефекты.

- Тупой обзол, занимающий часть ширины кромки.

- Острый обзол, занимающий всю ширину кромки.

Допускается:

- Здоровые (сросшиеся) невыпадающие сучки поверхности доски.

- Небольшая сердцевина.

- Отклонения от пильного размера в большую сторону + 3 мм.

Tel./ WhatsApp: +7 952 379 29 20

Mail: markov@ksil.ru