|  |  |
| --- | --- |
| **г. Александров** | **УТВЕРЖДАЮ:**  **Генеральный директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Игнатьев А.В.**  **«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019г.** |

**Технические условия закупки обрезного торцованного пиломатериала из березы сорт АА, АВ, ВВ, СС**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Сорт** | **Размер зачётный**  **(к оплате), мм** | **Размер пильный,**  **Мм** | **Длина,**  **мм** |
|
| **А4** | **25х100/125/150** | **28х110/135/165** | **1800/2100/2400/2700/3000** |
| **А3** | **25х100/125/150** | **28х110/135/165** | **1800/2100/2400/2700/3000** |
| **А3/4** | **25х75** | **28х83** | **1800/2100/2400/2700/3000** |
| **АВ** | **25х100/125/150** | **28х110/135/165** | **1800/2100/2400/2700/3000** |
| **АВ** | **25х75** | **28х83** | **1800/2100/2400/2700/3000** |
| **ВВ/ВС/СС** | **25х125/150** | **28х135/165** | **2100/2400/2700/3000** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цена за м3** | | | | | | |
|  | **Естественная влажность** | | | **6-8%** | | |
| **Сорт** | **Кингисепп** | **Пос. им. Морозова** | **Александров** | **Кингисепп** | **Пос. им. Морозова** | **Александров** |
| **А4** | **25000** | **24500** | **24000** | **27000** | **26500** | **26000** |
| **А3** | **22000** | **21500** | **21000** | **24000** | **23500** | **23000** |
| **А3/A4**  **75 ширина** | **18000** | **17500** | **17000** | **20000** | **19500** | **19000** |
| **AB** | **15000** | **14500** | **14000** | **17000** | **16500** | **16000** |
| **AB**  **75 ширина** | **12000** | **11500** | **11000** | **14000** | **13500** | **13000** |
| **BB/BC/CC** | **8000** | **7500** | **7000** | **10000** | **9500** | **9000** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Влажность:** | Естественная либо сухой материал 6-8%. |
| **Требования к качеству** |  |
| **Сорт А4** | Чистые четыре стороны доски без каких-либо деффектов. Доска с четкой ровной геометрией.  **Не допускается:** Обзол, Гниль, сухобочина, трещины по плоскости, повреждения от насекомых, сучки, волна пропила, изгибы, любая кривизна более 0,5%, запрелость, плесень, посторонние включения, различные изменения цвета, минеральные включения, мраморный окрас, любая кривизна, пятна от воды, цветные полоски, синева, **любое количество ложного ядра.** |
| **Сорт А3** | Не более одного сучка диаметром мах. 20мм. на 1 погонный метр на одной поверхности.  Доска с четкой ровной геометрией.  **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:**  Обзол, Гниль, сухобочина, трещины по плоскости, повреждения от насекомых, гнилые сучки, волна пропила, изгибы, любая кривизна более 0,5%, запрелость, плесень, посторонние включения, различные изменения цвета, минеральные включения, мраморный окрас, любая кривизна, пятна от воды, цветные полоски, синева, **любое количество ложного ядра,** любое количество сучков, выходящих на обе стороны поверхности, сучки диаметром более 5 мм. |
| **Сорт АВ** | Редкие Живые сучки, 1 сучок на погонный метр. простая кривизна до 1%.  **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ**  Обзол, Гниль, сердцевина, сухобочина, трещины по плоскости, повреждения от насекомых, гнилые сучки, волна пропила, изгибы, сложная кривизна, запрелость, плесень, посторонние включения, различные изменения цвета, минеральные включения, мраморный окрас, любая кривизна, пятна от воды, цветные полоски, синева, **любое количество ложного ядра.** |
| **Сорт ВВ** | Размер здоровых сучков не более 30 мм, размер черных сучков не более 10 мм, количество сучков не ограничено. Простая кривизна до 2% (20мм на 1000мм длины)  **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:**  Обзол, Гниль, сухобочина, трещины по плоскости, повреждения от насекомых, гнилые сучки, волна пропила, изгибы, сложная кривизна, запрелость, плесень, посторонние включения. |
| **Сорт СС** | Размер здоровых сучков не более 30 мм, размер черных сучков не более 10 мм, количество сучков не ограничено. Односторонняя и двухсторонняя сердцевина. Простая кривизна до 2% (20мм на 1000мм длины)  **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ**  Обзол, Гниль, сухобочина, трещины по плоскости, повреждения от насекомых, гнилые сучки, волна пропила, изгибы, сложная кривизна, запрелость, плесень, посторонние включения. |
| **Допуски** | - толщине -0+2мм.  - ширине -0+2мм.  - длине -0+50мм. |
| **БРАК** | Все, что указано в сортах как «НЕ ДОПУСКАЕТСЯ», относится на брак. |
| **Дополнительные общие требования к качеству поверхности обрезной доски**: | Не допускается волнистость поверхности. На поверхности досок не допускаются механические повреждения; опилки (песок), грязь, следы и отпечатки от прокладок, остатков опилок, влажных прокладок, тонких прокладок), вся доска должна быть отторцована с двух сторон, в случае не соблюдения взимается плата в размере 500 руб. за переторцовку пиломатериала |
| **Требования по упаковке пиломатериала для транспортировки:** | **Упаковка пиломатериала влажности 6-8%:**  Доска упаковывается в транспортные плотные пакеты одного размера, высотой примерно 100-120см, шириной 100-115см. скрепленные полимерной упаковочной лентой (не менее 1 лента/м.п. минимум 3 ленты на пакет), под ленту на всех углах должны быть уложены пластиковые уголки. В пакете доска д.б. одного размера одной длинны; Пакеты д.б. упакованы специализированной черно-белой пленкой для пиломатериалов, предотвращающей попадание влаги в пиломатериал. Под каждый пакет должны быть уложены подкладки (бруски мин 65х65) в количестве не допускающим провис доски, для боковой выгрузки автопогрузчиком.  На каждый пакет должен быть прикреплен упаковочный лист с указанием:   * № пакета, * сорта, * размерами доски, * объема пиломатериала, * количества в шт. доски. |
| **Требования к автотранспорту** | Тентованный кузов исключающий попадание воды на пиломатериалы.  Боковая выгрузка. |

Вся доска должна быть изготовлена из свежеспиленного леса.

Межрядовые прокладки, упаковочный реквизит, услуги погрузки партий Товара в автотранспорт, а также доставка до склада Покупателя входят в стоимость Товара.

В случае обнаружения при приемке на складе ООО «Парус» в одном пакете более 20 досок несоответствующего сорту качества весь пакет переходит в сорт соответствующий этим доскам.

В случае, если в пакете будут обнаружены доски короче заявленной длины, весь пакет будет пересчитан по меньшей зачетной длине.

В случае обнаружения в пакете досок меньшей минимальной пильной толщины в количестве от 10 штук, весь пакет снимается с приемки.

В случае обнаружения дефектов, не соответствующих ни одному сорту на более, чем 10 досках в пакете, весь пакет снимается с приемки.

В случае если в результате приемки Товара выявлено значительные несоответствие по качеству свыше 15 % объема партии, Поставщик оплачивает Покупателю услуги по пересортировке данной партии Товара в размере – 1 000 руб./м³ общего объема данного партии Товара.

В случае, если при вскрытии и приемке первых двух произвольных пакетов партии Товара будут обнаружены какие-либо недостатки или несоответствия качества и/или количества и/или ассортимента и/или комплектности Товара в объемах более 10 (десять) шт. в пакете пакета, Покупатель останавливает приемку всей поставленной партии Товара и вызвает Поставщика для осуществления совместной приемки Товара, а при отсутствии представителя Поставщика в установленные Договором сроки или его отказе от присутствия на приемке, по своему усмотрению осуществляет приемку в одностороннем порядке с фото фиксацией процедуры приемки, или считает всю партию товара не поставленной.

**Условия оплаты:**

• Покупатель по счету оплачивает 50 % стоимости партии пиломатериалов в течение 1(Одного) банковских дней с даты разгрузки пиломатериалов и на основании Предварительной проверки Товара по количеству и качеству п.п.4.1. настоящего Договора.

• оставшиеся 50 % стоимости партии пиломатериалов производится в течение 3 (трех) банковских дней с даты принятия пиломатериалов по качеству и количеству и подписания Акта приемки Товара на складе Покупателя.

Требования к сопроводительной документации:

ТН или ТТН должна содержать полную (по пакетную) информацию о Грузе (наименование, размер, сорт, количество пакетов, количество Товара в пакете в м3, вес).