22.09.2022

Требования к качеству щита из массива березы

Щит должен соответствовать размерам, указанным в таблице, допустимые отклонения: по толщине +/- 0,2 мм, по длине и ширине +2,0/-0мм

| SAP код | Размер | Размер , мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ME06010690 | 1581x339x22 | 1581 | 339 | 22 |
| ME06010689 | 1636x339x22 | 1636 | 339 | 22 |
| ME06010691 | 1036x339x22 | 1036 | 339 | 22 |
| ME06010692 | 981x339x22 | 981 | 339 | 22 |
| ME06010694 | 581x339x22 | 581 | 339 | 22 |
| ME06010693 | 636x339x22 | 636 | 339 | 22 |
| ME06010724 | 660x339x20 | 660 | 339 | 20 |

Влажность 8 ±2 % ( согласно LST EN 13353)

Окончательное шлифование щита должно быть выполнено шлифовальной бумагой

P80 или Р100 с двух сторон

Клей для сращивания ламелий - ПВА D3 класса

Щит будет разделен на 4 детали по ширине, поэтому в щите не должно быть скрытых недопустимых дефектов (рис.1)

Не допускается некачественное склеивание по ширине и длине между ламелиями и между зигзагсоединением, другие дефекты склеивания

Не допускается смешивание ламелий других пород древесины

Не допускается использование шпаклевки для востановления размера щита/ламелия

- Описание щита приводится в таблице ниже, примеры подходящего качества щитов см. рис.2

Все щиты должны быть помечены по предварительно согласованному с VL варианту. Примеры обозначения приведены на рис.3

| RU | RU |
| --- | --- |
| Сращивание | сращивание по длине допускается, минимальное расстояние между двумя швами 30мм (рис.4) |
| Длина сращиваемых элементов | ≥ 200 мм, максимально 20% элементов могут быть 100- 200мм |
| Ширина сращиваемых элементов | От 32 до 60 мм, при подборе ширины ламелей обратить внимание на рис. 1 |
| Различия по цвету | допускаются |
| Обзол | не допускается |
| Ложное ядро | допускается «здоровая» древесина, твердая без изменений по плотности не допускается с признаками гниения (черный цвет волокон, признаки отслоения, растрескивание древесины по слоям) |
| Минеральные линии | допускаются не ярко вараженные |
| Сердцевина, не рыхлая | допускается, максимальная длина 50мм, ширина 2 мм |
| Здоровые сучки | допускаются не сквозные, равномерно распределенные по щиту, с максимальным диаметром 30мм, но не больше 2/3 от ширины ламели щита |
| Черные прочные сучки | максимальный диаметр 10мм, до 5шт. на щите, равномерно рапределенные по щиту |
| Черные прочные сучки на видимой кромке | не допускаются |
| Треснувшие/вып адающие сучки | не допускаются |
| Треснувшие/вып адающие сучки на видимой кромке | не допускаются |
| Трещины в сучках и вокруг них | максимальная штрина трещин 2мм, трещины должны быть отремонтированы соответствующего цвета шпаклевкой |
| Tрещины в древесине | не допускаются |

| Боковые трещины на торцах | не допускаются |
| --- | --- |
| Круглые пробки/заделка сучков пробками | не допускаются |
| Гниль | не допускается |
| Заделка "лодочками" (max 10x70 мм) | допускается ремонт соответствующего древестне цвета шпаклевкой |

Рис.1 Распиловка щита 339мм щита

Рис.2 Примеры подходящего качества щитов

Рис.3 Примеры пометки щита

Рис.4 Допустимые варианты сращивания

Min 30mm

Рис.5 Примеры дефектов