**Геометрические размеры, отклонения**

Пиломатериал изготавливается обрезной 1 сорта по ГОСТ 8486-86. Порода – Ель.

Пиломатериал естественной влажности (табл. 1). Длина Пиломатериалов – не менее указанной в табл. 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование продукции** | **Зачетные размер, мм** | **Фактически поставляемый размер, мм** |
|  | Пиломатериал обрезной 1 сорт по ГОСТ 8486-86 естественная влажность | 200х50х6000 | 203х53х6050 |

**Минимальный размер с любой стороны не менее: 53х203х6050**

**Категорически без обзола, без синивы.**

**Брака не более 3% в партии.**

**Общие требования к качеству:**

Доска должна быть, свежераспиленная, чистая, ровные пачки, заводская торцевка не обязательна.

**Не допускается - отверстия от выпавших сучков выпадающие, гнилые сучки.** Трещины отлупные и сквозные на основной длине не допускаются. **Крыловатость не допускается. Гниль - не допускается. Твердая гниль не допускается. Грибковые поражения (заболонные грибные окраски, начинающаяся синева, заболонная твердая и мягкая гниль, наружная трухлявая гниль) - не допускаются. Повреждения насекомыми (личинные, маточные ходы и др.) - не допускаются. Червоточина, водослой не допускается. Волнистость, заруб, запил, скос пропила - не допускаются. Обзол любой формы не допускается. Синева любой формы не допускается.**

**Общие требования к упаковке, загрузке, маркировке:**

Пиломатериал должен быть защищен от грязи и контакта с водой. **Доска должна быть отсортирована в отдельные пачки. Пачки с доской должны быть стянуты металлической (не проволокой) или пластиковой лентой не менее чем в двух местах. Конструкция транспортного средства и порядок укладки пачек должны позволять производить разгрузку вилочным погрузчиком с двух сторон. Доски должны быть сортир**ованы по породе, длине, сечению в отдельные пакеты. Количество досок в пакетах должно соответствовать:

а) Доска 200х50 – 80 штук;