СПЕЦИФИКАЦИЯ

Качественные параметры поставляемой продукции (древесные топливные гранулы):

1.Сырье для изготовления гранул - свежая древесина хвойных пород.

2.Гранулы цилиндрической формы.

3.Диаметр – 8 мм. Длинна – не более 32мм.

4.Общая влага на рабочую основу – max 12,0%.

5.Зола на рабочую основу – max 0,7-0,9 %.

6.Кора – max 8,0%.

7.Размер частицы: min 95% из частиц  меньше 2 мм.

8.Сера на рабочую основу – max 0,05%.

9.Хлор на рабочую основу – max 0,01%.

10.Насыпной вес: не менее 600 кг/м3.

11. Теплотворная способность: 17 КДж/кг

12.Устойчивость – max 3% пыли и несформированных частиц < 3 мм.

13. Температура размягчения > 1.300°С.

Стоимость продукции в биг- бегах 1 тонна- 7000 тыс рублей

Фасованная продукция 1 тонна 11 тысяч рублей

Цены уточнять у менеджера