**Приложение №1**

 **к Договору №
поставки лесопродукции
от \_\_\_\_\_\_\_\_\_202 3 г**.

 1 СОРТ: ТОЛЬКО ПЕРВЫЙ РЕЗ(КОМЛЕВАЯ ЧАСТЬ)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. измерения | Норма ограничения пороков |
| Бревна березовые для выработки лущеного шпона | м 3 | свежая заготовка, срок хранения не более двух недель в летнее время |
| ДлинаДиаметр от 24 см | м | 5,4 м.; зачетная 5,2 м.2,7 м; зачетная 2,6 м. |
| Сучки (кроме табачных) | см | Допускается ДВА сучка с вершинной части(по одному на погонный метр),диаметром не более 4 х см. Обязательна трехметровая бессучковая зона с комля дерева. |
| Сучки табачные, «наплывы» | см | Не допускается |
| Белые пятна и плесень (споры и грибницы) |  | Не допускаются |
| Ядровая гниль и дупло | см | Не допускается |
| Ложное ядро |  |  Допускается не более 30% ,правильной формы, расположенное в центре бревна. |
| Заболотная гниль | см | Не допускается |
| Наружная трухлявая гниль |  | Не допускается |
| Трещины боковые от усушки |  | Не допускаются |
| Трещины торцевые, в том числе от усушки |  | Допускаются в пределах ядра. |
| Кривизна простая  | мм | Не допускается. |
| Кривизна сложная | мм | Не допускается. |
| Открытая и закрытая порость, механические повреждения, рак, сухобокость |  | Не допускаются. |
| Козырьки |  | Не допускаются |
| Корневые лапы |  | Не допускаются |
| Механические, прочие инородные включения |  | Не допускаются  |
| Условия приемки |  | Измерение объема осуществляется поштучно, через два см (22,24,26 и т.д).Поставка и приемка фанерных лесоматериалов осуществляется отдельными партиями. |

 **Поставщик: Покупатель:**

 **ООО «Новый Восток»**

 **Генеральный директор**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

М.П. М.П

**Приложение №2**

 **к Договору №
поставки лесопродукции
от \_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г**.

Требования по качеству 2 сорт (ТОЛЬКО ПЕРВЫЙ РЕЗ)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя  | Ед. измерения | Норма ограничения пороков |
| Бревна березовые для выработки лущеного шпона | м 3 | свежая заготовка, срок хранения не более двух недель, в летнее время |
| ДлинаДиаметр | м | 5,4 м.; зачетная 5,2 м.2,7 м; зачетная 2,6 м.От 24 см. |
| Сучки (кроме табачных),в т.ч «наплывы» | см | Допускается ЧЕТЫРЕ сучка по всей длине бревна(по одному на погонный метр),диаметром не более 4 х см. Группа сучков не допускается. |
| Сучки табачные | см | Не допускается |
| Белые пятна и плесень (споры и грибницы) |  | Не допускаются |
| Ядровая гниль и дупло | см | Не допускается |
| Ложное ядро |  |  Допускается не более 40% диаметра, ядро правильной формы, расположенное в центре бревна. |
| Заболотная гниль | см | Не допускается |
| Наружная трухлявая гниль |  | Не допускается |
| Трещины боковые от усушки |  | Не допускаются |
| Трещины торцевые, в том числе от усушки |  | Допускаются в пределах ядра. |
| Кривизна простая  | мм | Не допускается. |
| Кривизна сложная | мм | Не допускается. |
| Открытая и закрытая порость, механические повреждения, рак, сухобокость |  | Не допускаются. |
| Козырьки |  | Не допускаются |
| Корневые лапы |  | Не допускаются |
| Механические, прочие инородные включения | м3 | Не допускаются  |
| Условия приемки |  | Измерение объема поставки осуществляется поштучными методом, через два см:22,24 и т.д)Поставка и приемка фанерных лесоматериалов осуществляется отдельными партиями. |

 **Поставщик: Покупатель:**

 **ООО «Новый Восток»**

 **Генеральный директор**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

М.П. М.П.

**Приложение №3**

 **к Договору №
поставки лесопродукции
от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г**.

Требования по качеству 3 сорт (ТОЛЬКО ПЕРВЫЙ РЕЗ)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя  | Ед. измерения | Норма ограничения пороков |
| Бревна березовые для выработки лущеного шпона | м 3 | свежая заготовка, срок хранения не более двух недель в летнее время. |
| ДлинаДиаметр | м | 5,4 м.; зачетная 5,2 м.2.7м;зачетная 2,6 м.От 22 см |
| Сучки (кроме табачных) | см | Допускается четыре сучка по всей длине бревна (один на метр) диаметром не более 4 х см. Группа сучков не допускается. |
| Сучки табачные | см | Не допускается |
| Белые пятна и плесень (споры и грибницы) |  | Не допускаются |
| Ядровая гниль и дупло | см | Не допускается |
| Ложное ядро |  |  Допускается не более 50% диаметра. Ядро правильной формы, в середине бревна |
| Заболотная гниль | см | Не допускается |
| Наружная трухлявая гниль |  | Не допускается |
| Трещины боковые от усушки |  | Не допускаются |
| Трещины торцевые, в том числе от усушки |  | Допускаются в пределах ложного ядра. |
| Кривизна простая  | мм | В середине бревна, не более 2% |
| Кривизна сложная | мм | Не допускается |
| Открытая и закрытая порость, механические повреждения, рак, сухобокость |  | Не допускаются. |
| Козырьки |  | Не допускаются |
| Корневые лапы |  | Не допускаются |
| Механические, прочие инородные включения | м3 | Не допускаются  |
| Условия приемки |  |  Измерение объема поставки осуществляется поштучными методом, через 2 см (22, 24 и т.д)Поставка и приемка фанерных лесоматериалов осуществляется отдельными партиями. |

 **Поставщик: Покупатель:**

 **ООО «Новый Восток»**

 **Генеральный директор**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

М.П. М.П.